Резина силиконовая Silastic® 3133 на оловянном катализаторе (конденсационное отверждение).

Универсальная, средняя прочность на разрыв и низкая вязкость и твердость. Не требует вакуумирования. Подходит для литья полиэфирной и эпоксидной смол, полиуретана, гипса. Низкая цена. Для литья полиэфирной смолы  используется специальный отвердитель 81-R NW.

Таблица пропорции смешивания основы Silastic 3133 и отвердителей

| Наименование отвердителя | Смешивание по объему основа:отвердитель | Смешивание по весу основа:отвердитель | Рабочее время со смесью | Время полной полимеризации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвердитель Silastic 81 NW | 100:7 | 100:5 | 1,5-2 часа | 24 часа |
| Отвердитель Silastic 81-F NW | 100:7 | 100:5 | 30-45 мин | 6 часов |
| Отвердитель Silastic 81-VF NW | 100:7 | 100:5 | 8-10 мин | 2 часа |
| Отвердитель Silastic 81-R NW | 100:7 | 100:5 | 1,5-2 часа | 24 часа |

Характеристики Silastic 3133 с различными отвердителями

| 3133 |
| --- |
| Удельный вес, В исходном состоянии | 1,15 |
| Используемый катализатор | 81-R | 81-F |
| цвет | прозрачный |
| Внешний вид, После добавления катализатора | Белый | Белый |
| Вязкость, mPa.s. | 15,000 | 15,000 |
| Шор А, баллы | 16 | 16 |
| Прочность на разрыв, MPa | 3,3 | 3,2 |
| Сопротивление на раздир, Н/мм | 7 | <5 |
| Относительное удлинение, % | 580 | 530 |
| Линейная усадка, % | 0,2-04 | 0,2-0,4 |

Способ применения: По весу отмерить основы 100 и 5-ю часть отвердителя. Тщательно перемешать и тонкой струйкой вылить в подготовленную форму. Для лучшего выхода пузырей достаточно смесь поставить на вибростолик. Поднявшиеся пузыри проколоть механическим способом.

Сферы применения: литье искусственного камня, мрамора. Для изготовления архитектурных, сувенирных и других форм. Эта резина рекомендована для литья эпоксидных смол.

Перемешивание. Перед смешиванием исходных компонентов, перемешайте по отдельности основу и отвердитель для достижения равномерной консистенции компонентов.

Подготовка модели (прототипа). Поверхность прототипа должна быть очищена от посторонних частиц. В случае необходимости, в особенности на пористых поверхностях, используйте смазку, вазелин или мыльный раствор для облегчения последующего отделения резины от прототипа. Во всех случаях, перед заливкой прототипа из незнакомого материала, рекомендуется проверить совместимость резины и прототипа путем нанесения маленького количества резиновой смеси на поверхность прототипа.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : При хранении при температуре не выше 25ºС в оригинальной невскрытой упаковке основа Silastic 3133 и отвердитель 81- NW имеют срок годности 24 месяца со дня выпуска